##### TYPICAL PHYSICO – CHEMICAL PROPERTIES OF CARBON BLACK

| № | # PRODUCT # GRADE PROPERTIES | ## ASTM D 1765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## ГОСТ 7885 – 86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # N 650 | N 660 | N 539 | N 550 | N 330 | N 339 | N 347 | N 375 | N 220 | N 234 | П 803 |
| 1 | Йодное число, г/кг Iodine Adsorption number, g/kg | 36±5 | 36±5 | 43±5 | 43±5 | 82±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 121±5 | 120±5 | - |
| 2 | Удельная внешняя поверхность по ЦТАБ, м2/г CTAB surface area, m2/g | 38±5 | 36±5 | 41±5 | 42±5 | 82±6 | 93±6 | 87±6 | 96±6 | 111±7 | 119±7 | 16±2 |
| 3 | Абсорбция дибутилфталата, см3/100 г. DBF Absorption number, cm3/100 g | 122±5 | 90±5 | 111±5 | 121±5 | 102±5 | 120±5 | 124±5 | 114±5 | 114±5 | 125±5 | 83±7 |
| 4 | PH водной суспензии PH value | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-9 |
| 5 | Массовая доля потерь при 1250 С, %, не более Heating loss at 1250 C, %, max | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
| 6 | Зольность, %, не более Ash., %, max | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 7 | Массовая доля остатка, не более, после просева через сито: 0,045 0,05 Sieve residue, max | ppm 500 10 | ppm 500 10 | ppm 500 10 | ppm 500 10 | ppm 500 10 | ppm 500 10 | ppm 500 10 | ppm 500 10 | ppm 500 10 | ppm 500 10 | % 0,08 0,001 |
| 8 | Массовая доля общей серы, %, не более Sulful, %, max | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 9 | Светопропускание толуольного экстракта, %, не менее Toluene discoloration, % min | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - |
| 10 | Прочность отдельных гранул, (для ГОСТ сопротивление истиранию по ГИТ-1) Individual Pellet Crash Strength, g | g 10-50 | g 10-50 | g 10-50 | g 10-50 | g 10-50 | g 10-50 | g 10-50 | g 10-50 | g 10-50 | g 10-50 | Н 0,2-0,7 |
| 11 | Насыпная плотность, кг/м3, не менее Pour density pelleted carbon black, kg/m3, min | 340 | 375 | 340 | 330 | 340 | 320 | 335 | 330 | 330 | 310 | 320 - 400 |
| 12 | Массовая доля пыли, %, не более: в хоппере в мягкой таре Fines content, %, max | 8 15 | 8 15 | 8 15 | 8 15 | 8 15 | 8 15 | 8 15 | 8 15 | 8 15 | 8 15 | 6 - |