Таблица

показателей качества технического углерода согласно ASTM D 1765

	№ п/п
	                                Марки

   Показатель
	N–220
	N–234
	N – 330
	N – 339
	N – 347
	N – 375
	N – 550
	N – 650
	N – 660

	1
	Удельная внешняя поверхность, м2/г
	111  5
	119  6
	82  5
	93  5
	
	96  6
	42  5
	36  5
	36  5

	2
	Йодное число, г/кг
	121  5
	120  5
	82  5
	90  5
	90
	90  6
	43  5
	38  5
	36  5

	3
	Абсорбция дибутилфталата,см3/100г
	114  4
	125  4
	102  4
	120  5
	124
	114  6
	121  4
	122  5
	90  4

	4
	pH водной суспензии
	6 - 8
	6 - 8
	6 - 8
	6 - 8
	
	6 - 8
	6 - 8
	6 - 8
	6 - 8

	5
	Массовая доля потерь при нагревании, %,
 не более
	1,0
	0,9
	1,0
	0,9
	
	0,9
	0,9
	1,0
	1,0

	6
	Массовая доля остатка, %, не более, после просева через сито с сеткой:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                                                  0,05 
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	                                                  0,045
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	7
	Массовая доля общей серы, %, не более
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	8
	Массовая доля пыли (мелких частиц) в гранулированном углероде, %, не более
	7,0
	7,0
	7,0
	6,0
	
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0

	9
	Насыпная плотность гранулированного углерода, кг/м3
	345 ± 30
	320 ± 30
	375 ± 30
	345 ± 30
	335
	345 ± 30
	365 ± 30
	425 ± 30
	425 ± 30

	10
	Зольность, %, не более
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45

	11
	Светопропускание толуольного экстракта, %, 
не менее
	90
	90
	90
	87
	
	90
	85
	85
	85

	12
	Прочность отдельных гранул, г.
	25 - 100
	25 - 100
	25 - 100
	25 - 100
	
	25 - 100
	25 - 100
	25 - 100
	25 - 100

	13
	Сила окраски относительно ITRB, %
	115 ± 5
	124 ± 5
	103 ± 5
	111
	105
	115 ± 5
	
	
	

	14
	Условное напряжение резин при 300 % удлинении, МПа, относительно IRB № 6
	+ 0,9 ± 1,0
	+ 2,3 ± 1,0
	1,7 ± 1,0
	1,7 ± 1,0
	0,5
	+ 2,9 ± 1,0
	+ 1,7 ± 1,0
	-0,7
	+ 0,1 ± 1,0

	15
	Абсорбция дибутилфталата сжатого образца, 
см3 /100 г
	100 ± 5
	100 ± 5
	88 ± 5
	99
	99
	97 ± 4
	88 ± 5
	84
	75 ± 5

	16
	Удельная площадь поверхности по адсорбции азота, м2/г
	115 ± 5
	119
	79 ± 5
	91
	85
	93 ± 4
	40
	36
	35 ± 5

	17
	Удельная площадь поверхности по статистической толщине слоя, м2/г
	106
	112
	75
	88
	83
	91
	39
	35
	34

	18
	Экстракт толуола, %, не более
	0,15
	0,15
	0,15
	
	
	0,15
	0,15
	
	0,15


